GCr15轴承钢短流程生产物质流和能量流优化分配

周 剑1，吴 帅2，赵张发1，赵大志1，张超杰2，张立强2

（1.南京钢铁联合有限公司 第三炼钢厂，江苏 南京 210000；2.安徽工业大学冶金工程学院，安徽 马鞍山 243000））

摘要：对某厂典型钢种GCr15生产数据进行了采集，分析了该典型钢种的钢铁物质流和能量流的结构现状，明确钢铁料主要损失途径为电炉冶炼过程的烧损、钢包余钢、中间包注余和连铸坯的切头切尾，电炉渣带铁损失为29kg/t坯，钢包余钢为44kg/t坯，电炉出钢为1.1t/t坯，VD真空处理后为1.1t/t坯。输入的能量主要为冶炼过程的电能、热能和化学能，损失的能量主要为不同冶炼过程的温降，温降造成的热损失为21048548 kJ，占总输出能量的9.09%。通过分析典型钢种GCr15物质和能量损失的主要途径，可为节能高效生产优化、提高冶炼效率提供参考。

关键词：GCr15；轴承钢；短流程；物质流；能量流；温降；钢包周转

# 高强耐候钢焊接热影响区组织演变

宋丽英，张志新2，高秀华1，邢俊芳3，薛启河3，吴红艳1，杜林秀1

(1.东北大学轧制自动化国家重点实验室，辽宁 沈阳 110819；2.河钢材料技术研究院，河北 石家庄 050023；3.承德钒钛新材料有限公司，河北 承德 067102)

摘要：利用热模拟试验机研究了Nb-Ti微合金化高强耐候钢在不同热输入条件下的热影响区组织演变和韧性变化，并采用热力学软件模拟计算了Nb-Ti微合金化高强耐候钢的相图与钢中第二相。结果表明，随着热输入量增加，焊接热影响区组织由板条贝氏体、针状铁素体向粒状贝氏体转变，且晶粒粗化程度增加；随着热输入量增加，焊接热模拟试样的低温冲击韧性逐渐降低，冲击断口中韧窝数量减少，在50 kJ/cm热输入条件下，冲击断口中存在大量的大尺寸解理面，说明在冲击过程中存在低裂纹扩展功；Nb-Ti微合金化高强耐候钢铁素体+奥氏体两相温度区间为685~831 ℃，钢中主要第二相为(Nb,Ti)(C,N)，当温度大于1200 ℃，高熔点第二相TiN对晶粒的长大起主要作用。

关键词：高强耐候钢；焊接；Nb-Ti微合金化；显微组织；热输入量；相图

- 150t脱碳转炉氧枪结构模拟优化

韩德文1，孔 超1，刘福海2, 3，唐逸兴2，夏 韬2，方 鸣1

(1. 承德钒钛新材料有限公司, 河北，承德 067000；2. 北京科技大学冶金与生态工程学院，北京 100083；3. 北京科技大学国家材料服役安全科学中心，北京 100083）

摘要：采用数值模拟方法对150t脱碳转炉顶吹氧枪射流流动特性进行了模拟研究，以提高氧枪冲击搅拌能力，强化其冶金使用效果。为满足承德钒钛脱碳转炉的实际冶炼要求，设计了三种氧枪结构，通过对比优化前后氧枪的熔池流场分布特性及冶炼指标，确认优化后提钒氧枪结构参数。研究表明，相较优化前氧枪，选用设计马赫数为2.02的优化后氧枪，熔池平均流动速度提高39.2%，冲击直径提高2.8%，冲击深度提高12.9%。为确认数值模拟研究结果的可靠性，共进行了1542炉次工业试验，结果表明优化后氧枪，在相同冶炼条件下，平均冶炼时间及终点碳氧积分别减小0.2min及0.0005，总渣料消耗节约6.6%。

关键词：转炉；脱碳；氧枪；数值模拟；马赫数；熔池；流速

- DP780QX双相钢CCT曲线分析

(1.唐山科技职业技术学院  材料工程系，河北 唐山 063000；2. 内蒙古科技大学材料与冶金学院，内蒙古 包头 014010)

摘要：试验室内以DP780QX双相钢为研究对象，模拟研究了铸坯加热温度、铸坯保温时间、卷取温度、终轧温度等对其相变膨胀总量、膨胀速度、百分比以及抗拉强度的影响规律，并在此基础上进行了生产实践。模拟结果显示，热轧时的铸坯加热温度、铸坯保温时间、终轧温度、卷取温度(约620℃)等均不会对DP780QX热轧板的抗拉强度造成明显的影响；相变在569～456℃即已全部完成，其组织为铁素体+贝氏体，620℃卷取时抗拉强度约820MPa，发生塌卷的可能性很小。实际生产中 DP780QX钢在生产中热轧板强度波动较大的原因可能是热取样时间节点不一致。

关键词：DP780QX；双相钢；热处理工；CCT曲线；相变；抗拉强度

- LNG 用高锰超低温钢高温流变应力的温度依赖性

巴凌志1，潘 进2，马 成2，利成宁1，曲永涛1，邸新杰1

(1.天津大学 材料科学与工程学院，天津 300350；2.河钢材料技术研究院，河北  石家庄  050023)

摘要:在800~1000 ℃温度范围内，利用Gleeble-3800热模拟试验机对LNG用高锰钢进行应变速率为10 /s 的高温拉伸试验，研究了不同拉伸温度对流变应力及断裂机制的影响，建立了流变应力、 应变速率及拉伸温度之间的本构方程。结果表明：断后试样的断面收缩率随着拉伸温度的升高而增加，而流变应力随之降低，由530 MPa 降至312 MPa；断口韧窝的尺寸和深度随着温度的升高而增大，呈现晶界滑移和MnS、TiN、Al2O3等夹杂物脱落两种形貌。在应变速率为10 /s，800~1000 ℃温度范围内LNG用高锰钢的热变形本构方程为，且该方程模型与实测值吻合程度较高。

关键词:高锰超低温钢；高温拉伸；流变应力；断面收缩率；晶界；夹杂物；热变形本构方程

- 首钢京唐进口矿细磨技术

贺金文,安 钢 ,王 凯,康海军,赵文超,刘长江

（首钢京唐钢铁联合有限责任公司 炼铁作业部，河北 唐山 063200）

摘要：首钢京唐公司针对球团矿生产过程中原料资源品种单一，进口矿原料粒度粗，无法直接用于生产的实际情况，研究并优化了进口矿的细磨和过滤工艺。指出，进口矿粗粉种类多，可磨性和过滤性差异较大，可通过合理混矿得到可磨性和过滤性能优异且满足磨选工艺要求的优质细磨铁精粉。经验证，细磨后的进口铁精粉成球性好，有害元素含量低，有利于高炉生产，并且可通过调整进口矿配比改善球团矿质量，降低配矿成本。

关键词：进口矿；细磨；过滤；混矿；球团

唐钢带式焙烧工艺生产熔剂性球团矿

刘 磊，魏 尧，张文强，和 冰，张 申，李奇骏

（河钢集团唐钢公司，河北 唐山 063000）

摘要：球团矿具有铁品位高、冶金性能优良、粒度均匀、冷态强度高、冶炼过程渣铁比低和燃料比低等特点。随着球团矿入炉比例的提升、环保要求的不断提高，带式焙烧机以其大型化、自动化、集约化、低能耗等特点成为球团生产线的首选。本文基于唐钢自身铁精粉中MgO、TiO2含量高的资源状况，分析了MgO、TiO2含量对熔剂性球团矿熔滴性能、低温还原粉化指标、转鼓指数、抗压强度、膨胀指数、筛分指数等指标的影响。结果表明，在膨润土配比0.6%、SiO2 3.0%~3.20%，熔剂性球团矿碱度1.2，且TiO2含量为0.6%时，MgO含量从1.5%提高至2.1%，球团矿抗压强度变化不大，膨胀指数略有降低，低温还原粉化率（RDI+6.3mm）明显提高；在相同生产条件下，熔剂性球团矿中MgO含量为1.5%时，TiO2含量从0.2%提高至0.9%，球团矿转鼓指数、筛分指数变化不明显，抗压强度略有下降，膨胀指数略有提高，低温还原粉化率明显下降。通过采取优化配矿结构，唐钢3座3000m3高炉在配加40%以上球团矿的情况下，炉况顺行，状况良好。

关键词：带式焙烧机；熔剂性球团矿； MgO；TiO2；低温还原粉化；抗压强度

- 大高炉全开风口开炉技术

张古兴，孙  洁，李立芬，靳亚涛，李红艳

（承德钒钛新材料有限公司，河北 承德 075100）

摘要:分析了高炉开炉现状，介绍了全开风口开炉技术在承德钒钛2500m3高炉开炉中的应用情况，并与部分堵风口开炉技术进行了对比。通过制定科学的开炉料结构及填充料制，合理规划复风进程，并采取预埋氧枪加热炉缸、精准富氧和喷煤、准确把握出第一炉铁时间等措施，全开风口开炉送风后13h顺利出铁，31h全风作业，72h高炉利用系数达2.6t/（m3·d），实现了2500m3高炉开炉快速达产达效的目的，创开炉的历史最好水平。

关键词:高炉；开炉；全开风口；加风进程；富氧；喷煤

粗轧狗骨失宽的控制

张庆泓，蒋小宇，杨 飞

（广西柳州钢铁集团有限公司 热轧板带厂，广西壮族自治区  柳州 545002）

摘要：轧件宽度控制作为粗轧过程控制的一个重要组成部分,其控制精度已成为衡量带钢生产质量的重要指标之一。对于厚宽比较大的轧件，经立辊轧制后轧件的宽度被压缩，断面形成狗骨形，从而造成头尾失宽，导致生产造成额外的切损。本文主要研究了狗骨的形成机理，分析了影响宽度断面形成的主要因素为立辊侧压量、立辊直径、轧件宽度和厚度等，且立辊侧压量、直径越大，狗骨高度和失宽量越大；轧件来料尺寸越大，狗骨高度和失宽量越大。并以柳钢热轧厂2032生产线为例，通过调整各道次立辊侧压量，在不起拱的前提下减小首道次增大末道次侧压量，提高头部宽度均匀性；根据实时曲线调整头尾短行程的设置幅度，减小头尾失宽程度；更改立辊辊形减小狗骨高度等方式，优化了狗骨失宽现象。

关键词：粗轧；狗骨；失宽；立辊；辊形；侧压量；辊负荷

低碳中板断后伸长率不合格原因分析

张啸良1，郝亚静2

（1.河钢集团邯钢公司，河北 邯郸 056015；2.冀南钢铁，河北 邯郸 056300）

摘要：对Q235B中板断后伸长率不合格试样进行了详细的物理化学分析，并与合格试样进行了对比，发现不合格试样中存在与板面呈约30℃夹角的裂纹，裂纹内有硫化物类夹杂，级别大于5级；带状组织为B系列3.5级；拉伸断口分层，断裂位呈脆性准解理形态，而周围呈韧窝型塑性断裂形态。此外，连铸坯中存在严重的中间裂纹，认为连铸坯中存在的中间裂纹易造成硫等杂质元素集中分布，而导致Q235B中板断后伸长率不合格。通过对生产工艺进行追溯，改进相应措施，断后伸长率合格率大幅提升。

关键词：Q235B；断后伸长率；硫化物；带状组织；中间裂纹；解理

- 冷轧高强钢内浪产生的原因及控制

李子鹏1，王 浩1，齐建群1，李鹏飞2，褚明义1，董 林2

（1.河钢乐亭钢铁有限公司，河北 唐山 063000；2.唐钢高强汽车板有限公司，河北 唐山 063000）

摘要：结合平整机的结构特点和平整工艺板形控制过程，分析了冷轧高强钢平整过程中内浪产生的原因，并提出了改进措施。认为原料、设备、张力、工作辊是内浪缺陷产生的主要原因。通过提高原料质量、增加设备精度、稳定张力和分类使用工作辊等措施，减少了内浪的产生，工作辊的磨削数量由原来的80套/月降为30套/月，节约生产成本约10万元/月。同时提高了冷轧平整工艺的生产稳定性和产品合格率。

关键词：冷轧；平整；内浪；轧制力；粗糙度

六西格玛视域下平整机斑迹类质量改进

张宝来1,2，刘雪芹1

（1.华北理工大学  管理学院，河北  唐山  063009；2.首钢京唐钢铁联合有限责任公司，河北  唐山  063009）

摘要：钢铁企业在工业大生产下，缺陷的处理往往通过定性分析制定改进措施，满足现阶段标准即可，而非达到最优效果。利用六西格玛管理理论研究了平整机斑迹类缺陷产生的原因及控制策略，发现镀锡产品平整机斑迹类缺陷形貌呈白色圆形或条形拖尾状，大小1~20 mm不等，〖JP2〗分布在带钢上下表面整板面；微观分析显示缺陷处带钢表面纹路仍为轧辊轧制纹路，纹路表面未被破坏，成分主要为C、O（除去基体元素Fe）元素，C元素含量为51.2%，O元素含量8%，判定为油脂类有机物残留导致。通过因子思维导图、CE矩阵评估、FMEA失效分析和假设检验验证，锁定了平整液压力、平整液温度和支撑辊挡水板间隙为关键影响因子。并通过DOE实验和回归分析确定了平整液压力最优控制范围为3.7~5.0 bar，最佳控制点为4.4 bar；平整液温度的最优控制范围为42.0~45.6 ℃，最佳控制点为43.7 ℃；支撑辊挡水板间隙最优设定值为0.5 mm。改进后，平整机斑迹类质量缺陷降级量由147 t/月降至54 t/月。

关键词：六西格玛；平整机；斑迹类缺陷；平整液压力；平整液温度；支撑辊；挡水板间隙

- 球团带式焙烧机烟气超低排放技术

邹 峥，余 斌，黄文斌，李其凡，李 志，郝爱国

（首钢京唐钢铁联合有限责任公司 炼铁部，河北 唐山 063200）

摘要：对比了现有烧结球团烟气脱硫脱硝的工艺特点，结合首钢京唐球团带式焙烧机自身烟气特点确定采用循环流化床CFB嵌套中温SCR的超低排放治理技术路线。介绍了该技术的工作原理，通过开发自动喷氨技术和优化脱硫塔底落灰的治理工艺，实现了低成本稳定达标运行。经检测，烟气排放指标达到了国家、行业和地方排放标准。

关键词：球团；带式焙烧机；烟气超低排放；脱硫；CFB+SCR脱硝；自动喷氨

- 河钢集团制造业服务化转型路径

李 毅

（河钢集团，河北 石家庄 050023）

摘要：随着企业国际化水平不断提升，制造企业服务化转型成为推动我国制造业转型升级的重要方向。本文介绍了服务化转型的提出，结合相关学者的研究，对制造业服务化模式进行了分类，即产品定制化模式、专注研发设计与营销模式、产品全生命周期管理模式。在此基础之上，研究了河钢集团制造业服务化转型路径，通过满足个性化需求、建立用户导向型营销模式，推进智能化发展、加速制造向服务产业蝶变，坚持融合化发展、延伸下游产业链等模式，实现了向“为下游客户提供钢铁材料综合解决方案服务商”的转变，为实现良好效益，促进企业可持续发展奠定了坚实的基础。

关键词：制造业；服务化转型；智能工厂；全生命周期；互联网

河钢集团废钢采购管理分析及思考

高连红

（河钢集团采购总公司，河北 石家庄 050023）

摘要：随着河钢集团转型升级和绿色发展战略的有序实施，集团废钢采购管理及使用都将带来新的变化。本文借鉴国内外先进钢企废钢采购管控及使用的先进经验，结合当前及预期国家财税政策对再生资源加工、利用的政策支持，提出研究制定符合河钢集团中长期废钢采购管理及使用策略建议，即积极谋划推进废钢基地建设、建立并完善供应链废钢平台、完善内外部对标制度、强化对废钢使用的工艺技术研究和流通价税政策分析，以利于打造与河钢集团规模和地位相匹配的废钢采购管理供应链和价值链，提升河钢废钢使用的综合效益。

关键词：废钢；采购；供应链；对标；流通价税

危险与可操作性分析在冶金企业风险辨识中的应用

赵媛

（张宣科技有限公司 安监部 河北 宣化 075100）

摘要：钢铁冶金企业是一个涉及面广、生产工艺复杂，具有高温、高压、有毒有害、易燃易爆等多种危险因素的行业，涉及到的工艺环节、设备设施相对繁杂，风险程度较高。本文通过采用危险与可操作性分析（HAZOP）方法，选取炼铁热风炉、炼钢转炉、轧钢加热炉典型设备，从系统角度全面辨识工艺过程危害及操作性问题，提出针对性的改进建议和意见，实现了安全风险关口前移、预控可控的目标，促进了冶金企业安全生产。

关键词：钢铁企业；HAZOP；危险与可操作性；风险辨识